SPECYFIKACJA  MATERIAŁOWA

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w Art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane, oraz w  niniejszej specyfikacji technicznej.

- Zaprawa klejowa do styropianu mineralna modyfikowana o minimalnej przyczepności do betonu 0,720 N/mm2

- Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana przeciw alkaliom (np. kąpielą akrylową) o masie powierzchniowej minimum 145 g/m2 i minimalnej sile zrywającej 125 daN.

- Tynk podkładowy mrozoodporny o wysokiej elastyczności (odporność na rozciąganie do 3 %) i przyczepność do podłoża minimum 1,3 N/mm2, gęstość objętościowa  1,5g/cm2

- Docieplenie ścian zewnętrznych – styropian o gęstości nie mniejszej niż 15 kg/m3 i współczynniku przenikania ciepła równym 0,040 (W/mK)

- Łączniki mechaniczne: trzpień z tworzywa sztucznego wzmocniony, zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach, talerzyk o średnicy min. 60 mm o powierzchni chropowatej z otworami, ilość i rozmieszczenie zgodne z projektem i wytycznymi przyjętego systemu. Długość łącznika wykonawca winien obliczyć w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego przyjmując zasadę obliczenia: L ≥ Min. Głębokość osadzenia w danym materiale  budowlanym+ grubość tynku+ grubość w-wy kleju + grubość materiału izolującego.

- Wyprawy tynkarskie mrozoodporne o odporności na występowanie rys skurczowych – brak rys w warstwie co najmniej gr. 5 mm, odporność na uderzenie >2J, przyczepność między warstwami >0,1MPa, wodochłonność g/m2 po 24h<1000, opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej<2

- Farba elewacyjna ( do stosowania tylko na zewnątrz) matowa dyspersyjna modyfikowana dodatkiem żywicy silikonowej, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2 ze zredukowaną podatnością na zabrudzenia i wysoką odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne, z dodatkiem przeciwgrzybicznym  Zalecana gęstość-1,62 g/cm2 , odczyn pH 8,5 do 9,5, wodoprzepuszczalność 0,1 kg/(m2h1/2)

Wykończenie cokołu płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi o dużej odporności na nasiąkliwość, plamienie i obciążenia mechaniczne.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przewidywanego użycia (wbudowania) podstawowych materiałów do wykonania robót, przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności dla tych materiałów, oraz gwarancję producenta na okres wymagany przez Zamawiającego, wskazującą na wbudowywany materiał i miejsce jego wbudowania.

## Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy materiały, które nie uzyskają aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego, winny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy. Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów. Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie system docieplenia, nie może być w trakcie realizacji robót zmieniony.